一、名词解释：本大题共10小题，每小题5分，共50分。

1、材料

2、晶体

3、晶面

4、合金

5、扩散通量

6、强度

7、电导率

8、对称操作

9、弛豫

10、相变

二、简答题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。

1、说明点缺陷的两种基本形式及其区别。

2、试写出金属晶体常见的三种结构及每种结构晶胞中的原子数。

3、试说明影响再结晶后晶粒大小的因素。

4、根据结晶条件不同，聚合物的结晶形态有哪些？

5、写出Hooke定律的表达式，并指出各物理量的含义。

6、写出常见的塑性变形机理（或方式）。

7、按照磨损机制将磨损分为哪几类？

8、根据主链上原子的类型，高分子链可以分为哪五种类型？

三、论述题：本大题共3小题，每小题10分，共30分。

1、论述晶体的共同性质。

2、论述影响聚合物黏流温度和成型温度的因素。

3、阐述材料强化的途径。

四、计算题：本大题共2小题，每小题15分，共30分。

1、对于BCC铁，试计算其晶面间距（7.5分），并确定晶面组（220）的衍射角（7.5分）。已知Fe的晶格参数是0.2866nm，所用射线波长为0.1790nm，衍射级数为1。

2、一个用来在气流中分隔氢的塑料薄膜，稳态时在膜的一侧氢的浓度为0.025 mol/m3，在膜的另一侧为0.0025 mol/m3，膜的厚度为100 nm。穿过膜的氢的流量是2.25×10-6 mol/(cm2×s)，计算氢的扩散系数。（15分）